WTaVCrTi-SPS1850C

1. Region

FW: 900 μm, Mode: 15 kV - Image, WD: 7.0 mm, Detector: BSD Full, Time: 11/16/25 10:24 AM

|  | Element Number | Element Symbol | Element Name | Atomic Conc. | Weight Conc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | Ti | Titanium | 24.669 | 11.523 |
|  | 23 | V | Vanadium | 17.952 | 8.918 |
|  | 24 | Cr | Chromium | 17.784 | 9.018 |
|  | 73 | Ta | Tantalum | 16.354 | 28.858 |
|  | 74 | W | Tungsten | 23.241 | 41.683 |

190 868 counts in 0:00:30 (6 322 c/s)

WTaVCrTi-SPS1850C-2

1. Region

FW: 900 μm, Mode: 15 kV - Image, WD: 7.0 mm, Detector: BSD Full, Time: 11/16/25 10:26 AM

|  | Element Number | Element Symbol | Element Name | Atomic Conc. | Weight Conc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | Ti | Titanium | 23.649 | 11.089 |
|  | 23 | V | Vanadium | 18.632 | 9.291 |
|  | 24 | Cr | Chromium | 18.448 | 9.391 |
|  | 73 | Ta | Tantalum | 16.299 | 28.871 |
|  | 74 | W | Tungsten | 22.972 | 41.359 |

190 144 counts in 0:00:30 (6 299 c/s)

WTaVCrTi-SPS1850C-3

1. Region

FW: 900 μm, Mode: 15 kV - Image, WD: 7.0 mm, Detector: BSD Full, Time: 11/16/25 10:27 AM

|  | Element Number | Element Symbol | Element Name | Atomic Conc. | Weight Conc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | Ti | Titanium | 23.201 | 10.600 |
|  | 23 | V | Vanadium | 18.112 | 8.800 |
|  | 24 | Cr | Chromium | 17.339 | 8.600 |
|  | 73 | Ta | Tantalum | 18.888 | 32.600 |
|  | 74 | W | Tungsten | 22.460 | 39.400 |

192 867 counts in 0:00:30 (6 386 c/s)