10- W0.40Ta0.40Cr0.10Ti0.10 – HIP fast cooling – 1100C 6 weeks – Average

1. Region

FW: 911 μm, Mode: 15 kV - Image, WD: 7.5 mm, Detector: BSD Full, Time: 10/30/24 1:47 PM

|  | Element Number | Element Symbol | Element Name | Atomic Conc. | Weight Conc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | Ti | Titanium | 11.658 | 3.596 |
|  | 24 | Cr | Chromium | 8.949 | 2.997 |
|  | 73 | Ta | Tantalum | 33.175 | 38.661 |
|  | 74 | W | Tungsten | 46.218 | 54.745 |

132 913 counts in 0:00:20 (6 580 c/s)

Disabled elements: Cs, Ho, Nb, Yb, Tm, Er, Eu, La, C, O, Si

2. Region

FW: 911 μm, Mode: 15 kV - Image, WD: 7.5 mm, Detector: BSD Full, Time: 10/30/24 1:48 PM

|  | Element Number | Element Symbol | Element Name | Atomic Conc. | Weight Conc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | Ti | Titanium | 14.810 | 4.700 |
|  | 24 | Cr | Chromium | 8.998 | 3.100 |
|  | 73 | Ta | Tantalum | 32.781 | 39.300 |
|  | 74 | W | Tungsten | 43.412 | 52.900 |

133 662 counts in 0:00:20 (6 622 c/s)

Disabled elements: Cs, Ho, Nb, Yb, Tm, Er, Eu, La, C, O

3. Region

FW: 911 μm, Mode: 15 kV - Image, WD: 7.5 mm, Detector: BSD Full, Time: 10/30/24 1:50 PM

|  | Element Number | Element Symbol | Element Name | Atomic Conc. | Weight Conc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | Ti | Titanium | 10.147 | 3.100 |
|  | 24 | Cr | Chromium | 9.347 | 3.100 |
|  | 73 | Ta | Tantalum | 33.964 | 39.200 |
|  | 74 | W | Tungsten | 46.543 | 54.600 |

132 471 counts in 0:00:20 (6 560 c/s)

Disabled elements: Cs, Ho, Nb, Yb, Tm, Er, Eu, La, C, O

4. Region

FW: 911 μm, Mode: 15 kV - Image, WD: 7.5 mm, Detector: BSD Full, Time: 10/30/24 1:51 PM

|  | Element Number | Element Symbol | Element Name | Atomic Conc. | Weight Conc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | Ti | Titanium | 12.842 | 4.000 |
|  | 24 | Cr | Chromium | 8.872 | 3.000 |
|  | 73 | Ta | Tantalum | 32.465 | 38.200 |
|  | 74 | W | Tungsten | 45.821 | 54.800 |

133 679 counts in 0:00:20 (6 629 c/s)

Disabled elements: Cs, Ho, Nb, Yb, Tm, Er, Eu, La, C, O